## Slide 1: Тема:Показники режиму різання.
Дата: 18.03.2020р.

## Slide 2
Потужність полум'я залежить від товщини металу, складу і стану сталі (прокат або поковка). При ручному різанні, через нерівномірність переміщення різака, потужність полум'я слід збільшувати в 1,2—2 рази порівняно з машинним різанням. При різанні литих заготовок треба підвищувати потужність полум'я в 3-4 рази, тому що поверхня відливок покрита піском і пригаром.
Для різання сталі товщиною до 300 мм застосовують нормальне полум'я, а при різанні металу товщиною більше 400 мм доцільно ви­користовувати підігрівне полум'я з надлишком ацетилену для збільшення довжини факела і підігрівання нижньої частини розрізу.

## Slide 3
Тиск ріжучого киснюзалежить від товщини металу (табл.3), форми сопла і чистоти кисню. При недостатньому тиску струмінь кисню не зможе видути шлаки з місця різа і метал не проріжеться на всю товщину. Коли надто великий тиск кисню, витрати його збільшуються, а розріз буде недостатньо чистим.
Товщина металу, мм 5-20 20-40 40-60 60-100
Тиск кисню, кгс/см2 3-4 4-5 5-6 7-9

## Slide 4
Швидкість різанняповинна відповідати швидкості окиснення металу по товщині листа. Правильність вибору швидкості різання можна виявити за такими ознаками:
— при малій швидкості верхні кромки металу оплавлюються і розплавлені шлаки (оксиди) витікають з розрізу у вигляді іскр у напрямку різання (рис.1,а);
— при великій швидкості іскри вилітають в сторону, протилеж­ну напрямку різання. Можливе непрорізання металу (рис.1, в);
— при оптимальній швидкості різання потік іскр і шлаку із зворотної сторони листа відносно спокійний і направлений май­же паралельно до кисневого струменя (рис. 1, б).
Встановлено, що зменшення чистоти кисню на 1% знижує швидкість різання в середньому на 20%. На швидкість різання та­кож впливає ступінь механізації процесу, форма лінії різа, якість поверхні (чистова, чорнова).